许昌智能继电器股份有限公司

2025年度变压器树脂料

物资采购项目

技

术

规

范

书

招标文件

2025年3月

目  录

1  范围	3

2   引用标准	3

3  技术要求	3

4   检验	5

5  标志、运输、贮存	6

## 1  范围

本技术条件规定了我公司订购环氧树脂的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输等。

本技术条件可作为我公司向供应商订货的技术依据，亦可作为技术协议使用。

## 2   引用标准

下列文件中的条款通过本文件的引用而成为本文件的条款。凡注明日期的引用文件，其随后所有的修订单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本文件，凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。

| GB/T 13657 | 双酚 A 型环氧树脂 |
| --- | --- |
| GB/T 4612 | 塑料 环氧化合物 环氧当量的测定 |
| GB/T 12007.1 | 环氧树脂颜色测定方法加德纳色度法 |
| GB/T 12007. 4 | 环氧树脂粘度测定方法 |
| GB/T 12007. 5 | 环氧树脂密度的测定方法、比重瓶法 |
| GB/T 22228-2008 | 工业用化学品 固体及液体的蒸气压在 10-1Pa 至 105Pa 范围内的测定 静态法 |
| GB/T 12007. 6 | 环氧树脂软化点的测定方法环球法 |
| GB/T 12007. 7 | 环氧树脂凝胶时间测定方法 |
| GB 1040 | 塑料 拉伸性能的测定 |
| GB/T 9341 | 塑料 弯曲性能的测定 |
| GB 1034-2008 | 塑料 吸水率的测定 |
| GB 1043 | 塑料 简支梁冲击性能的测定 |
| GB/T 1408 | 绝缘材料电气强度试验方法 |

TMA（Thermomechanical analysis）   热机械分析法

## 3  技术要求

3. 1  单组分性能指标

以下 4 种材料需单独提供，到公司后混合使用。

a)环氧树脂：液体，无溶剂调制的中等粘度的环氧树脂

| 性能参数 | 测试温度 | 数据 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 粘度 | 25℃ | 2000-3000 | mPa•s |
|  | 80℃ | 70 | mPa•s |
| 环氧值 |  | 4.9-5.2 | Eq/kg |
| 密度 | 25℃ | 1.18 | g/cm3 |
|  | 80℃ | 1.135 |  |
| 闪点 |  | >119 | ℃ |
| 蒸气压 | 20℃ | <0.001 | Pa |

b) 固化剂  ：液体，改性酸酐固化剂

| 性能参数 | 测试温度 | 数据 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 粘度 | 25℃ | 300-400 | mPa•s |
| 密度 | 25℃ | 1.19-1.22 | g/cm3 |
|  | 60℃ | 1.16-1.20 |  |
| 闪点 |  | 115 | ℃ |
| 蒸气压 | 25℃ | 0.5 | Pa |
|  | 60℃ | 10 | Pa |

c）颜料：红色色浆,高粘度液体

d） 硅微粉：电工级硅微粉，800 目

3.2  上述四种成分材料的配比（质量比），供采购参考：

总配比：         环氧树脂   ：颜料 ：固化剂  ：硅微粉

100         ：  2     ：       80          ： 180

分配比：   环氧树脂 CY ：颜料 ：硅微粉           固化剂 HY ：硅微粉

100         ： 2       ：   80                     80       ：  100

3.3    固化条件：80℃/6h+100℃/4h +130℃/8h

3.4    固化性能：

| 试 验 项 目 | 数 据 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 拉伸强度 | 80-90 | N/mm2 |
| 断裂伸长率 | 1.0-2.01 | % |
| 拉伸模量 | 10000-12000 | N/mm2 |
| 弯曲强度 | 130-140 | N/mm2 |
| 表面应变 | 1.3-1.5 | % |
| 弯曲模量 | 10000-12000 | N/mm2 |
| 压缩强度 | 185-195 | N/mm2 |
| 临界应力密度因数 | 2.7-2.9 | MPa.m1/2 |
| 断裂比能 | 550-650 | J/m2 |
| 热变形温度 | 80-90 | ℃ |
| 玻璃化温度 | 80-90 | ℃ |
| 线膨胀系数 | 30-35*10-6 | K-1 |
| 导热系数 | 1.00-1.1 | W/mK |
| 阻燃等级 | HB | 等级 |
| 热老化等级 | H | 等级 |
| 1 小时煮沸吸水率 | 0.1 ~ 0.2 | % |
| 100 小时煮沸吸水率 | 1.50-2.00 | % |
| 击穿强度 | 20-1 | kV/mm |

## 4   检验

4.1  外观测定

以目视测定。取适量树脂倒入试管中，在透射光下观察。

4.2  环氧当量的测定

采用 GB 4612 中规定的方法。

4.3  粘度的测定

采用 GB 12007.4 中规定的方法。

4.4 凝胶时间的测定

采用 GB 12007.7 中规定的方法。

4.5  蒸气压的测定

采用 GB/T 22228-2008 中规定的方法。

4.6  拉伸强度、拉伸模量的测定

采用 GB 1040 中规定的方法。

4.7  冲击强度的测定

采用 GB1043 中规定的方法。

4.8  弯曲强度的测定

采用 GB/T 9341 中规定的方法。

4.9  煮沸吸水率的测定

采用 GB1034-2008  中规定的方法

4.10 玻璃化温度、线膨胀系数、热分解温度的测定

采用 TMA(Thermomechanical analysis)规定的方法。

4.11 击穿强度的测定

采用 GB/T 1408  中规定的方法。

## 5  标志、运输、贮存

5.1  包装件上应有清晰、牢固的标志，标明产品名称、型号、等级、批号、净重、 生产日期和生产厂名并附有合格证。

5.2  环氧树脂和固化剂采用 200 升的铁桶包装；硅微粉采用大包装（吨包）密封包装。

5.2  本产品应采用有篷的运输工具运输，以防雨、防潮和防晒。搬运时应避免包装件破损。本产品为非危险品。

5.3  本产品应存放在通风、干燥的库房内。防止日光直接照射，并应隔绝火，远离热源。

5.4 产品使用需注意包装上的贮存日期。超过贮存期可按本标准规定再行检，如符合质量要求仍可使用。

| 报价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计 | 生产厂家 | 其他说明 |
| 1 | 环氧树脂 |  | 公斤 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 环氧固化剂 |  | 公斤 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 硅微粉 |  | 公斤 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 色浆 |  | 公斤 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 常温树脂 |  | 公斤 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 常温固化剂 |  | 公斤 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 铁芯保护液 |  | 公斤 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 铁芯固化剂 |  | 公斤 | 1 |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1、投标单位需严格按照此格式进行报价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、投标人需要根据表格单位进行报价，单个产品合计价格须与报价汇总表单价保持一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、本招标为年度框架招标，本报价仅列出常用型号，用户报价时需提供产品样本及价格表，如采购时产生不在本报价型号的产品型号，则产品单价将按对应中标金额与面价表比例进行计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |